Клей полиуретановый     Супер-НН

Для  АБС - пластика, дерматина, кожи, ткани, резины, ДСП, полистирола, ПВХ и поликарбоната, текстолита и др..

Состав сохраняет  липкий клеевой слой в течение 5-15 мин., что позволяет поправлять склеиваемые поверхности в процессе работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| Состав | Однокомпонентный раствор полиуретановых смол |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная бесцветная жидкость |
| Цвет клеевого шва | Бесцветный |
| Время работы при температуре 20°С, мин | 10-20 |
| Полное время отверждения при температуре 20 ° С, ч | 10-12 |
| Предел прочности при сдвиге, кГ/см2 | Не менее 1500 |
| Водостойкость, % | 100 |
| Прочность при ультрафиолетовом излучении, % | 100 |
| Температурный диапазон эксплуатации, ° С | -40 - + 75 |
| Кинематическая вязкость при температуре 20°С, м2/с•10-6 | 40 – 200 |
| Расход, гр/м2 | 150 |

Технология применения клея Супер-НН

Клей Супер-НН предназначен для склеивания различных материалов: кожи, ткани, бумаги, поливинилхлорида для всех типов, полиуретана, полистирола, поликарбоната, текстолита и др.

Способ применения №1

Склеиваемые поверхности очистить очистителем cosmofen 10.

На подготовленные поверхности нанести слой клея и соединить детали. Расход клея  150 гр   на 1 м².  Расход клея может изменяться  в зависимости от склеиваемых материалов.

Для достижения максимальной прочности склеивания требуется выдержка в течение 24 часов при комнатной температуре.

Способ применения №2

Склеиваемые поверхности очистить очистителем cosmofen 10.

На обе подготовленные поверхности нанести слой клея и выдержать 90 минут или высушить клеевой слой феном. После выдержки провести наложить покрытые слоем клея поверхности, выровнять детали и произвести активацию (прогревание) нанесенного клея при температуре 110°С в течение 2 минут феном. Клеевой шов прокатать валиком с усилием 3,0-3,5 кгс/см²  в течение 30 секунд.

При застывании клея при низких температурах следует нагреть открытую банку с клеем (без открытого пламени!!) при температуре 50º-60ºС и перемешать клей.

Меры предосторожности:

Клей относится к горючим веществам. Поэтому работы с клеем должны проводиться вдали от огня и источников искрообразования при соблюдении требований пожарной безопасности. В случае возникновения пожара для тушения используются следующие огнетушащие вещества: вода, пена, порошок ПФ, песок, двуокись углерода, асбестовое полотно.

Способ хранения:

Клей должен храниться в плотно закрытой таре при температуре выше  +5ºС в помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов. Хранение клея вблизи нагревательных приборов и на прямом солнечном свету недопустимо.

Срок хранения клея – 6 месяцев со дня изготовления.

При загустевании клей следует разбавить ацетоном до требуемой вязкости.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ !

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ !